### Parámetros eléctricos

| Tipo de modelo | ESM-400 Terracota |  |
| --- | --- | --- |
|  | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmax) | 400 | 316 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 39.10 | 38,7 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 12.66 | 10.12 |
| Voltaje de máxima potencia (Vmp) | 33,25 | 32,97 |
| Corriente de máxima potencia (imp) | 12.03 | 9.59 |
| Eficiencia del módulo - ηm (%) | 20 |  |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ |  |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC |  |
| Clasificación máxima del fusible en serie | 25A |  |
| Tolerancia de potencia | 0~+3% |  |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,310 %/℃ |  |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,260%/℃ |  |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,046%/℃ |  |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda | 45±2℃ |  |
| Clase de seguridad | Clase II |  |
| Carga máxima (delantera/trasera) | 5400pa/2400pa |  |

STC: Irradiancia 1000W/㎡ NOCT: Irradiancia 800W/㎡

Temperatura de la celda 25℃ Calidad atmosférica =1,5

Temperatura ambiente 20℃ Calidad atmosférica =1,5